	
	MASSA CORRIDA
 PVA BRILVIL
	TINTA ACRÍLICA INTERIORES BRILVINIL


	LÍQUIDO PARA BRILHO BRILVINIL


	DESCRIÇÃO

	A Massa Corrida PVA Brilvinil é um material utilizado para o acabamento de superfícies internas, proporcionando uma camada lisa e uniforme para o recebimento de uma pintura de acabamento final. (INTERIORES).

	Possui fórmula inovadora que proporciona excelente cobertura e rendimento, com acabamento fosco de ótima qualidade.
	Produto Incolor, proporciona proteção e acabamento brilhante para superfícies internas, previamente pintadas, realçando a cor original



	COMPOSIÇÃO

	Resina acrílica, cargas minerais, aditivos, biocidas, solventes e água.


	Resina acrílica, cargas minerais, aditivos, biocidas, solventes,  pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.

	Resina acrílica, aditivos, biocidas e água.



	ACABAMENTO

	Acabamento: Fosco
Cor: Branca

	Acabamento: Fosco
Cores:  Conforme catálogo de cores Brilvinil


	Acabamento: Brilhante
Cor:  Incolor



	APLICAÇÃO

	Desempenadeira de aço e espátula. 
Aplicar de 2 a 3 camadas finas e sucessivas até o nivelamento da superfície  com intervalo de pelo menos 2 horas a cada demão. Lixar após 4 horas.


	Rolo de lã, trincha ou pincel de cerdas macias. Misturar bem o produto com uma espátula de plástico, aço inox ou de madeira, até completa homogeneização.  Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de pelo menos 4 horas a cada demão. 

	Rolo de lã, trincha ou pincel de cerdas macias e pistola de airless. Misturar bem o produto com uma espátula de plástico, aço inox ou de madeira, até completa homogeneização.  Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de pelo menos 4 horas a cada demão 

	INDICAÇÃO DE USO
	Indicado para corrigir e nivelar superfícies de reboco, concreto e argamassas em ambientes INTERNOS
	Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso, aplicar antes o fundo preparador Brilvinil.


	Indicado para dar acabamento brilhante em superfícies internas previamente pintadas, realçando a cor e facilitando a limpeza.


	SECAGEM
	Ao toque: 30 minutos
Para manuseio: 2 horas
Secagem total: 4 horas.


	Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Secagem total: 72 horas. 
(para uma boa cobertura é de extrema importância respeitar o tempo de secagem entre demãos.)

	Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Secagem total: 72 horas


	DILUIÇÃO
	Não diluir (produto pronto para uso)
	Não diluir (produto pronto para uso).

	Não diluir (produto pronto para uso).


	RENDIMENTO

	Aproximadamente 1,000 a 1,750 kg/m² por demão.
	Aproximadamente 4,16 a 6,67 m²/litro por demão.
Rolo/Pincel: até 15% com água potável 
Pistola: até 30% com água potável (necessário mais demãos).

	Aproximadamente 12,5m²/litro por demão





PRECAUÇÕES
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico informando o tipo de produto.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011)
 O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco com massa de reboco sem cal. Aguarde a cura total por no mínimo 24 horas. Não aplicar em época de chuva ou com alta umidade no ambiente, evitar aplicação com temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 38ºC. Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas ou desplacamento e bolhas.


Remoção de pó, sujeira e partes mal aderidas
Com uma lixa GRANA 80 ou escova de aço, espátula ou vassoura remover todas as partes mal aderidas da superfície.
Remover, com água e detergente neutro, manchas de terra, graxa, gordura ou desmoldante. Remover fungos e mofo mecanicamente através de escovação com solução de DELCOR® Sanitizante.	
Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com Fundo Preparador BRILVINIL® Premium à base de solvente ou água. Em paredes já impermeabilizadas, como impermeabilizantes para fachada elastoméricos, o qual tira toda ou parcial permeabilidade da superfície, lixar bem e retirar o pó, pois caso não seja feito pode surgir desagregação da tinta em tempo seco ou com a presença de água. É necessário a instalação de rodapé, antes da aplicação, para delimitar o contato da tinta com o solo, principalmente em áreas não pavimentadas (conferir se os rejuntes estão instalados devidamente para evitar passagem de água).
Instalar calhas, rufos e/ou pingadeiras (verificar a fixação e o rejunte para impedir por completo a passagem de água (infiltração).


ARMAZENAMENTO 
Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem.




CUIDADOS
Em caso de contato com a pele e olhos, lave-os com água em abundância. Nos casos de irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico, informando o tipo de produto.
Para mais detalhes, consulte a ficha de informação de segurança de produto químico – FISPQ (disponível no site). 
Emergência médica (24 horas): CEATOX – Centro Médico de Assistência Toxicológica: 0800 14 81 10.
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas): 0800 19 22 74

--

Produzido por:
CNPJ 37.655.461/0003-74
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - VII Região

CNPJ 18.286.754/0001-15
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

CNPJ 42.500.489/0001-00
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região
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