|  | MASSA CORRIDA PVA BRILVIL | TINTA ACRÍLICA INTERIORES BRILVINIL | LÍQUIDO PARA BRILHO BRILVINIL |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | A Massa Corrida PVA Brilvinil é um material utilizado para o acabamento de superfícies internas, proporcionando uma camada lisa e uniforme para o recebimento de uma pintura de acabamento final. (INTERIORES). | Possui fórmula inovadora que proporciona excelente cobertura e rendimento, com acabamento fosco de ótima qualidade. | Produto Incolor, proporciona proteção e acabamento brilhante para superfícies internas, previamente pintadas, realçando a cor original |
| COMPOSIÇÃO | Resina acrílica, cargas minerais, aditivos, biocidas, solventes e água. | Resina acrílica, cargas minerais, aditivos, biocidas, solventes, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio. | Resina acrílica, aditivos, biocidas e água. |
| ACABAMENTO | Acabamento: Fosco Cor: Branca | Acabamento: Fosco Cores: Conforme catálogo de cores Brilvinil | Acabamento: Brilhante Cor: Incolor |
| APLICAÇÃO | Desempenadeira de aço e espátula. Aplicar de 2 a 3 camadas finas e sucessivas até o nivelamento da superfície com intervalo de pelo menos 2 horas a cada demão. Lixar após 4 horas. | Rolo de lã, trincha ou pincel de cerdas macias. Misturar bem o produto com uma espátula de plástico, aço inox ou de madeira, até completa homogeneização. Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de pelo menos 4 horas a cada demão. | Rolo de lã, trincha ou pincel de cerdas macias e pistola de airless. Misturar bem o produto com uma espátula de plástico, aço inox ou de madeira, até completa homogeneização. Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de pelo menos 4 horas a cada demão |
| INDICAÇÃO DE USO | Indicado para corrigir e nivelar superfícies de reboco, concreto e argamassas em ambientes INTERNOS | Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso, aplicar antes o fundo preparador Brilvinil. | Indicado para dar acabamento brilhante em superfícies internas previamente pintadas, realçando a cor e facilitando a limpeza. |
| SECAGEM | Ao toque: 30 minutos Para manuseio: 2 horas Secagem total: 4 horas. | Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Secagem total: 72 horas. (para uma boa cobertura é de extrema importância respeitar o tempo de secagem entre demãos.) | Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Secagem total: 72 horas |
| DILUIÇÃO | Não diluir (produto pronto para uso) | Não diluir (produto pronto para uso). | Não diluir (produto pronto para uso). |
| RENDIMENTO | Aproximadamente 1,000 a 1,750 kg/m² por demão. | Aproximadamente 4,16 a 6,67 m²/litro por demão. Rolo/Pincel: até 15% com água potável Pistola: até 30% com água potável (necessário mais demãos). | Aproximadamente 12,5m²/litro por demão |

PRECAUÇÕES

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico informando o tipo de produto.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011)

O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco com massa de reboco sem cal. Aguarde a cura total por no mínimo 24 horas. Não aplicar em época de chuva ou com alta umidade no ambiente, evitar aplicação com temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 38ºC. Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas ou desplacamento e bolhas.

Remoção de pó, sujeira e partes mal aderidas

Com uma lixa GRANA 80 ou escova de aço, espátula ou vassoura remover todas as partes mal aderidas da superfície.

Remover, com água e detergente neutro, manchas de terra, graxa, gordura ou desmoldante. Remover fungos e mofo mecanicamente através de escovação com solução de DELCOR® Sanitizante.

Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com Fundo Preparador BRILVINIL® Premium à base de solvente ou água. Em paredes já impermeabilizadas, como impermeabilizantes para fachada elastoméricos, o qual tira toda ou parcial permeabilidade da superfície, lixar bem e retirar o pó, pois caso não seja feito pode surgir desagregação da tinta em tempo seco ou com a presença de água. É necessário a instalação de rodapé, antes da aplicação, para delimitar o contato da tinta com o solo, principalmente em áreas não pavimentadas (conferir se os rejuntes estão instalados devidamente para evitar passagem de água).

Instalar calhas, rufos e/ou pingadeiras (verificar a fixação e o rejunte para impedir por completo a passagem de água (infiltração).

ARMAZENAMENTO

Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem.

CUIDADOS

Em caso de contato com a pele e olhos, lave-os com água em abundância. Nos casos de irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico, informando o tipo de produto.

Para mais detalhes, consulte a ficha de informação de segurança de produto químico – FISPQ (disponível no site).

Emergência médica (24 horas): CEATOX – Centro Médico de Assistência Toxicológica: 0800 14 81 10.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas): 0800 19 22 74

--

Produzido por:

CNPJ 37.655.461/0003-74

Químico responsável:

Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - VII Região

CNPJ 18.286.754/0001-15

Químico responsável:

Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

CNPJ 42.500.489/0001-00

Químico responsável:

Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

BRILVINIL®

(61) 3585.8580

(71) 99181-2462

SAC@BRILVINIL.COM.BR

www.brilvinil.com.br