MASSA ACRÍLICA BRILVINIL

CARCTERISTICAS: Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, biocidas, solventes e água. Possui alta resistência, grande poder de enchimento, aderência e fácil aplicação.
Indicado para corrigir e nivelar superfícies de reboco, concreto e argamassas em ambientes INTERNOS E EXTERNOS.
Acabamento: Fosco
Cor: Branca

RENDIMENTO: aproximadamente 0,750 a 1,500 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: Desempenadeira de aço e espátula. Aplicar de 2 a 3 camadas com intervalo de pelo menos 2 horas a cada demão. Aplicar camadas finas e sucessivas até o nivelamento da superfície. Lixar após
4horas.

SECAGEM: 
Ao toque: 30 minutos
Para manuseio 2 horas
Secagem total: 4 horas.

DILUIÇÃO
Não diluir (produto pronto para uso).




MASSA REGULARIZADORA BRILVINIL® PREMIUM

DESCRIÇÃO
É um produto com grande poder de enchimento, fácil aplicação, baixo odor e secagem rápida, indicada para nivelar e corrigir imperfeições profundas (sobre revestimento efeito Riscado antigo, trincas e fissuras), alvenaria-reboco, concreto, argamassa, gesso e fibrocimento, proporcionando um acabamento liso e nivelado. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.
Acabamento: Fosco
Cor: Branca

APLICAÇÃO
Desempenadeira de aço ou espátula.

COMPOSIÇÃO
Base de dispersão aquosa de polímeros modificados, cargas minerais, preservantes isentos de metais pesados, aditivos específicos, hidrocarboneto alifático e água.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para uso

SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Lixar após 24 horas
	
CONSUMO
Poderá variar conforme a espessura da aplicação e a condição da superfície.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A MASSA REGULARIZADORA BRILVINIL® PREMIUM não deve ficar exposto por mais de 15 dias sem acabamento. Indicado o uso em superfícies de gesso acartonado/ Drywall. Em superfícies com marca de reparos de reboco / argamassa / gesso / impermeabilizante base de resina acrílica, asfáltica ou elastomérica (cimentícia ou não) desmoldantes, união de parede nova com parede antiga, emenda de reboco, nivelar a superfície com Massa Regularizadora Brilvinil® e depois aplicar novamente o Fundo Preparador Brilvinil®.
--



SELADOR PARA CRISTAL BRILVINIL®

DESCRIÇÃO
É um fundo selador específico para os revestimentos Brilvinil® com alto poder de cobertura, selando toda a parede por igual. Proporcionando aderência ao revestimento e à superfície. Deve ser na cor do revestimento a ser aplicado. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

Acabamento: Fosco
Cores: Próximo ao catálogo de cores.

APLICAÇÃO
Rolo de lã, trincha, pincel.

COMPOSIÇÃO
Resina acrílica, aditivos, água, cargas minerais, biocidas.

PREPARO DO PRODUTO
Misturar bem o produto com uma espátula larga de plástico, aço INOX ou de madeira até completa homogeneização. Em superfícies previamente preparadas aplicar o produto puro, ou caso necessário, diluir até 15% com água limpa.

SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 6 horas
Secagem total 24h.

CONSUMO
4,2 a 8,8m²/litro por demão. Aplicar pelo menos 2 demãos até cobertura total do substrato.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 O Selador para Cristal BRILVINIL® não deve ficar exposto por mais de 30 dias sem receber o acabamento final.
Para aplicação dos revestimentos Cristais da Brilvinil, não substituir o selador para cristal da BRILVINIL®, caso ocorra, a garantia do produto não é válida. 
Antes da aplicação a superfície tem que estar preparada seguindo as normas de PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011).




SELADOR ACRÍLICO BRILVINIL®

CARCTERISTICAS
Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes e água. Possui poder selante e ótima aderência. Uniformiza a absorção da superfície aumentando o rendimento da tinta de acabamento, ideal para preparar superfícies de reboco, concreto e argamassas em ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

Acabamento: Fosco
Cores: Próximo ao catálogo de cores.

RENDIMENTO
Aproximadamente 4,16 a 5,56 m²/litro por demão. 

APLICAÇÃO
 Rolo de lá, trincha, pincel ou pistola. Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de pelo menos 3 horas a cada demão.

SECAGEM
· Ao toque: 1 hora.
· Entre demãos: 3 horas.
· Final: 72 horas.
 
DILUIÇÃO
Indica-se aplicar o produto puro ou com diluição de 10% a 15% usando água limpa de acordo com a absorção da superfície e da temperatura ambiente.




TINTAS LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO ECONÔMICA BRILVINIL

Descrição do Produto
Tinta látex acrílica semibrilho econômica, possui fórmula inovadora que proporciona excelente cobertura e rendimento é indicado para pinturas de paredes de reboco, concreto, argamassas e fibrocimento previamente preparadas em ambientes
INTERNOS e EXTERNOS.

Composição
Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes, dióxido de titânio, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.

Acabamento: SEMIBRILHO
Cores: Conforme catálogo de cores

Aplicação
Aplicar de 2 a 3 demãos com rolo de lã, pincel ou pistola, respeitando o tempo de secagem entre as demãos. 
Antes da aplicação da tinta de acabamento, é obrigatório aplicar pelo menos uma demão de tinta acrílica fosca PLUS BRILVINIL, na mesma tonalidade.
	
Indicação de Uso
Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso aplicar antes o fundo preparador brilvinil.

Secagem
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas
.

Diluição
· Rolo/Pincel: até 15% com água potável
· Pistola: até 30% com água potável. (necessário mais demãos)

Rendimento: Aproximadamente 10,00 a 13,88 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação).



TINTAS LÁTEX ACRÍLICA FOSCA ECONÔMICA BRILVINIL

Descrição do Produto
Tinta látex acrílica fosca econômica, desenvolvida para proporcionar acabamento uniforme, boa cobertura e rendimento. Indicada para ambientes internos e externos

Acabamento: Fosco
Cores: Conforme o catálogo

Indicação de Uso
Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas.

Diluição
· Rolo/Pincel: até 20% com água potável
· Pistola: até 30% com água potável (necessário mais demãos)

Rendimento
Aproximadamente 8,00 a 10,00 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação) 

Indicação de Uso
[bookmark: _GoBack]Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso aplicar antes o fundo preparador brilvinil.

 Secagem
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas









PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011)
 O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco com massa de reboco sem cal. Aguarde a cura total por no mínimo 24 horas. Não aplicar em época de chuva ou com alta umidade no ambiente, evitar aplicação com temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 38ºC. Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas ou desplacamento e bolhas.

Remoção de pó, sujeira e partes mal aderidas
Com uma lixa GRANA 80 ou escova de aço, espátula ou vassoura de piaçava remover todas as partes mal aderidas da superfície.
Remover, com água e detergente neutro, manchas de terra, graxa, gordura ou desmoldante. Remover fungos e mofo mecanicamente através de escovação com solução de DELCOR® Sanitizante.	
Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com Fundo Preparador BRILVINIL® Premium à base de solvente ou água. Em paredes já impermeabilizadas, como impermeabilizantes para fachada elastoméricos, o qual tira toda ou parcial permeabilidade da superfície, lixar bem e retirar o pó, pois caso não seja feito pode surgir desagregação da tinta em tempo seco ou com a presença de água. É necessário a instalação de rodapé, antes da aplicação, para delimitar o contato da tinta com o solo, principalmente em áreas não pavimentadas (conferir se os rejuntes estão instalados devidamente para evitar passagem de água).
Instalar calhas, rufos e/ou pingadeiras (verificar a fixação e o rejunte para impedir por completo a passagem de água (infiltração).
Em caso de laje exposta, impermeabilizá-las antes da aplicação da tinta.
Em superfícies com marca de reparos de reboco/argamassa/gesso/impermeabilizantes base de resina acrílica, asfáltica ou elastomérica (cimentícia ou não), desmoldastes, união de parede nova com parede antiga, emenda de reboco, nivelar a superfície com Massa Regularizadora BRILVINIL® e depois aplicar novamente o Fundo Preparador BRILVINIL®.



ARMAZENAMENTO 
Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem.




CUIDADOS
Em caso de contato com a pele e olhos, lave-os com água em abundância. Nos casos de irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico, informando o tipo de produto.
Para mais detalhes, consulte a ficha de informação de segurança de produto químico – FISPQ (disponível no site). 
Emergência médica (24 horas): CEATOX – Centro Médico de Assistência Toxicológica: 0800 14 81 10.
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas): 0800 19 22 74

--

Produzido por:
CNPJ 37.655.461/0003-74
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - VII Região

CNPJ 18.286.754/0001-15
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

CNPJ 42.500.489/0001-00
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

BRILVINIL®
(61) 3585.8580 
SAC@BRILVINIL.COM.BR
www.brilvinil.com.br
