[bookmark: _Hlk193027827]FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA BRILVINIL® PREMIUM

DESCRIÇÃO:
É um produto incolor de fácil aplicação, secagem rápida, de elevado poder penetrante e resistente a alcalinidade. Indicado para tratamento prévio de superfícies internas e externas de reboco fraco, reboco e concreto novo, paredes caiadas, gesso, fibrocimento, pinturas calcinadas ou descascadas e pisos cimentados. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

APLICAÇÃO:
Rolo de lã, trincha, pincel.

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílica, aditivos, solventes e água.

PREPARO DO PRODUTO:
Misturar bem o produto com uma espátula larga de plástico, aço INOX até completa homogeneização. Em superfícies de gesso diluir 10 a 50% com água limpa, nas demais superfícies diluir até 30% com água limpa.

SECAGEM:
Ao toque: 3h, para aplicação do acabamento 3 a 4h, secagem total 72h.

CONSUMO:
8 a 11m²/ litro por demão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
É obrigatório a diluição indicada do produto para o resultado desejado. Não deve ficar exposto por mais de 15 dias sem acabamento, o brilho pode atrapalhar a fixação do material.

--

--


MASSA ACRÍLICA BRILVINIL

CARCTERISTICAS: Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, biocidas, solventes e água. Possui alta resistência, grande poder de enchimento, aderência e fácil aplicação.

Indicado para corrigir e nivelar superfícies de reboco, concreto e argamassas em ambientes INTERNOS E EXTERNOS.

RENDIMENTO: aproximadamente 0,750 a 1,500 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: Desempenadeira de aço e espátula. Aplicar de 2 a 3 camadas com intervalo de pelo menos 2 horas a cada demão. Aplicar camadas finas e sucessivas até o nivelamento da superfície. Lixar após
4horas.

SECAGEM: Ao toque 30 minutos, para manuseio 2h, secagem total 4h.

DILUIÇÃO: Não diluir (produto pronto para uso).


MASSA REGULARIZADORA BRILVINIL® PREMIUM

DESCRIÇÃO
É um produto com grande poder de enchimento, fácil aplicação, baixo odor e secagem rápida, indicada para nivelar e corrigir imperfeições profundas (sobre revestimento efeito Riscado antigos, trincas e fissuras), alvenaria-reboco, concreto, argamassa, gesso e fibrocimento, proporcionando um acabamento liso e nivelado. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

APLICAÇÃO
Desempenadeira de aço ou espátula.

COMPOSIÇÃO
Base de dispersão aquosa de polímeros modificados, cargas minerais, preservantes isentos de metais pesados, aditivos específicos, hidrocarboneto alifático e água.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para uso

SECAGEM
Ao toque: 2h
Entre demãos: 4h
Lixar após 4h.
	
CONSUMO
Poderá variar conforme a espessura da aplicação e a condição da superfície.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A MASSA REGULARIZADORA BRILVINIL® PREMIUM não deve ficar exposto por mais de 15 dias sem acabamento. Indicado o uso em superfícies de gesso acartonado/ Drywall. Em superfícies com marca de reparos de reboco / argamassa / gesso / impermeabilizante base de resina acrílica, asfáltica ou elastomérica (cimentícia ou não) desmoldantes, união de parede nova com parede antiga, emenda de reboco, nivelar a superfície com Massa Regularizadora Brilvinil® e depois aplicar novamente o Fundo Preparador Brilvinil®.
--



SELADOR PARA CRISTAL BRILVINIL®

DESCRIÇÃO: É um fundo selador específico para os revestimentos Brilvinil® com alto poder de cobertura, selando toda a parede por igual. Proporcionando aderência ao revestimento e à superfície. Deve ser na cor do revestimento a ser aplicado. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

APLICAÇÃO: Rolo de lã, trincha, pincel.

COMPOSIÇÃO: Resina acrílica, aditivos, água, cargas minerais, biocidas.

PREPARO DO PRODUTO: Misturar bem o produto com uma espátula larga de plástico, aço INOX ou de madeira até completa homogeneização. Em superfícies previamente preparadas aplicar o produto puro, ou caso necessário, diluir até 15% com água limpa.

SECAGEM: Ao toque: 2h
Entre demãos: 4 a 6h
Secagem total 24h.

CONSUMO: 4,2 a 8,8m²/litro por demão. Aplicar pelo menos 2 demãos até cobertura total do substrato.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O Selador para Cristal BRILVINIL® não deve ficar exposto por mais de 30 dias sem acabamento.
Para aplicação dos revestimentos Cristais da Brilvinil, não substituir o selador para cristal da BRILVINIL®, caso ocorra a garantia do produto não é válida. 
Antes da aplicação a superfície tem que estar preparada seguindo as normas de PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011).

CRISTAL (NATURAL / DE GRANITO / NOBRE)

DESCRIÇÃO: É um revestimento granulado rústico, que reproduz o efeito único de blocos de cristais brilhantes, desenvolvido para transformar ou criar mundo individuais sofisticados. CRISTAL BRILVINIL® apresenta proteção hidrorrepelente que lhe garante longa durabilidade, podendo ser pigmentados ou naturais. Feitos com resinas de alta performance. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

APLICAÇÃO: Espátula e desempenadeiras de aço INOX, desempenadeira de PVC.

COMPOSIÇÃO: Resina acrílica de alta performance, aditivos, água, cargas minerais, biocidas.

PREPARO DO PRODUTO: O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco e nivelar toda a parede. Aplicar o Fundo Preparador BRILVINIL® Premium, em seguida o SELADOR PARA CRISTAL BRILVINIL® na mesma cor do revestimento. Caso seja necessário, diluir o revestimento com 5% de água, para auxiliar na aplicação.

SECAGEM
 Ao toque: 24h
Contato com respingos d’água após 72h
Cura total: 15 a 120 dias.

CONSUMO: 2,27 a 8,0 Kg/m² por demão (verificar antes o rendimento do seu material específico com o fabricante ou vendedor).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas ou desplacamento e bolhas.
Obrigatoriamente preparar a superfície conforme o manual de aplicação, utilizando o FUNDO PREPARADOR BRILVINIL® Premium e o SELADOR PARA CRISTAL BRILVINIL®.
Caso seja feita a diluição indicada do material, manter a diluição até o final da aplicação.
Verificar antes a necessidade ou não do uso da MASSA REGULARIZADORA BRILVINIL.
Corrigir antes da aplicação problemas de infiltração, trinca e mofo. 
Em superfícies com marca de reparos de reboco / argamassa / gesso /Impermeabilizantes base de resina acrílica, asfáltica ou elastomérica (cimentícia ou não) desmoldantes, união de parede nova com parede antiga, emenda de reboco, nivelar a superfície com Massa Regularizadora BRILVINIL®
É necessário a instalação de rodapé, antes da aplicação, para delimitar o contato do revestimento com o solo, principalmente em áreas não pavimentadas (verificar se o 
rejunte está bem aplicado e vedado).
Instalar calhas, rufos e/ou pingadeiras (verificar a fixação e o rejunte para impedir por completo a passagem de água (infiltração).


--

PRIMER CIMENTO QUEIMADO BRILVINIL® 

DESCRIÇÃO: É um fundo selador específico para o revestimento CIMENTO QUEIMADO BRILVINIL® com alto poder de cobertura, selando toda a parede por igual, proporcionando aderência ao revestimento e à superfície. Deve ser na cor do revestimento a ser aplicado. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

APLICAÇÃO: Rolo de lã, rolo de espuma, rolo para textura, trincha, pincel.

COMPOSIÇÃO: Resina acrílica, aditivos, água, cargas minerais, biocidas.

PREPARO DO PRODUTO: Misturar bem o produto com uma espátula larga de plástico, aço INOX, madeira, ou misturador elétrico até completa homogeneização. Em superfícies previamente preparadas aplicar o produto puro, ou caso necessário, diluir até 10% com água limpa.

SECAGEM
Ao toque: 3 horas
Entre demãos: 4 a 6 horas
Secagem total 24 horas.

CONSUMO: 3,8 a 5,5 m²/litro por demão (por ser um primer com alto poder de cobertura, pode ter variação de rendimento entre uma superfície e outro).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Aplicar pelo menos 2 demãos até cobertura total do substrato. Antes da aplicação a superfície tem que estar preparada seguindo as normas de PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011).

-

CIMENTO QUEIMADO BRILVINIL®

DESCRIÇÃO: É um revestimento clássico, que reproduz o efeito de manchas podendo ser controladas para mais ou menos na aplicação entre demãos, desenvolvido para transformar ou criar mundo individuais sofisticados. CIMENTO QUEIMADO BRILVINIL® apresenta proteção hidrorrepelente com a utilização do verniz revitalizante, que lhe garante longa durabilidade e aumenta a lavabilidade do produto. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

APLICAÇÃO: Espátula e desempenadeira de efeito de aço INOX ou PVC.

COMPOSIÇÃO: Resina acrílica, aditivos, água, cargas minerais, biocidas.

PREPARO DO PRODUTO: O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco e nivelar toda a parede. Aplicar o Fundo Preparador BRILVINIL® Premium, em seguida o Primer do cimento queimado BRILVINIL® na mesma cor do revestimento.

SECAGEM: Ao toque: 4 horas.
Entre demãos: 2 a 6 horas 
Cura: 24 horas.

CONSUMO: 1 a 1,8 Kg/m² com as 3 demãos (esse consumo pode alterar pelas quantidades de demãos aplicadas).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Para aplicação em área externa é necessário aplicar o Verniz Revitalizante incolor base água para Revestimentos BRILVINIL® PREMIUM.
Não é indicado aplicação em piso, onde terá tráfego de pessoas, animais ou veículos.
Produto pronto para o uso, não precisa de diluição.

--

*O rendimento e a diluição são considerados referenciais e poderão variar para mais ou menos em função das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Recomenda se teste prático antes do uso.


VERNIZ REVITALIZANTE INCOLOR BASE ÁGUA PARA BRILVINIL® PREMIUM

DESCRIÇÃO
É um produto (BASE ÁGUA) incolor de fácil aplicação, secagem rápida, de elevado poder penetrante e resistente a alcalinidade. Indicado para manutenção de superfícies internas e externas que foi utilizado o revestimento de pedras naturais, texturas, cimento queimado, entre outros. Aplicação de cimento queimado para área externa ou áreas que precisam de manutenção periódicas. Indicado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

APLICAÇÃO
Rolo de lã, trincha, pincel.

COMPOSIÇÃO
Resina acrílica, aditivos, solventes e água.

PREPARO DO PRODUTO
Misturar bem o produto com uma espátula larga de plástico ou aço INOX até completa homogeneização. Em superfícies de gesso diluir 10 a 50% com água limpa, nas demais superfícies diluir 10 a 20% com água limpa.

SECAGEM
Ao toque: 3 horas, para aplicação do acabamento 3 a 4 horas, secagem total 72 horas.

CONSUMO
8 a 11 m²/ litro por demão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Aplicar pelo menos 2 demãos para a proteção total, evitar aplicar em paredes com temperatura elevada para não ter manchas de rolo, em cima de cimento queimado fazer a manutenção anual.

SELADOR ACRÍLICO BRILVINIL®

CARCTERISTICAS: Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes e água. Possui poder selante e ótima aderência. Uniformiza a absorção da superfície aumentando o rendimento da tinta de acabamento, ideal para preparar superfícies de reboco, concreto e argamassas em ambientes INTERNOS e EXTERNOS.

RENDIMENTO: aproximadamente 4,16 a 5,56 m²/litro por demão. 

APLICAÇÃO: Rolo de lá, trincha, pincel ou pistola. Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de pelo menos 2 horas a cada demão.

SECAGEM: Ao toque 30 minutos, entre demãos 2 a 3 horas, secagem total 72 horas.

DILUIÇÃO: Indica-se aplicar o produto puro ou com diluição de 10% a 15% usando água limpa de acordo com a absorção da superfície e da temperatura ambiente.

(TEXTURA E RISCADO) ACRÍLICO BRILVINIL®

CARCTERISTICAS: Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes, dióxido de titânio, parafina, pigmentos e água. Proporciona efeito decorativo sutil e sofisticado para ambientes INTERNOS e EXTERNOS de reboco, concreto, argamassas e fibrocimento previamente preparadas. E formulado com cargas especiais que ajudam na obtenção de efeitos riscados, conferem grande poder de enchimento, resistência e hidrorrepelência.

TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE BRILVINIL®

RENDIMENTO: aproximadamente 1,67 a 2,77 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: Rolo de espuma ou trama de vinil apropriados. Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo de pelo menos 4 horas a cada demão. Aplicar previamente selador acrílico BRILVINIL na cor aproximada do produto acabado.

SECAGEM: Ao toque 2 horas, secagem total 72horas.
DILUIÇÃO: Não diluir (produto pronto para uso).

RISCADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE BRILVINIL®

RENDIMENTO: aproximadamente 3,00 A 4,54 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: Desempenadeira e espátula de aço INOX, e desempenadeira plástico apropriado para o efeito. 
Aplicar previamente selador acrílico BRILVINIL na cor aproximada do produto acabado. Para aplicação do revestimento RISCADO da BRILVINIL® aguardar pelo menos 24h de secagem do selador e então com uma desempenadeira de aço INOX aplicar o material em uma única demão preenchendo toda a superfícies sem deixar excesso de material, logo após fazer o acabamento com a desempenadeira de PVC.

SECAGEM: Ao toque 2 horas, secagem total 72horas.
DILUIÇÃO: Não diluir (produto pronto para uso).

--

GARANTIA
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do
produto depende das condições de preparação da superfície. Faça a preparação de maneira correta e terá a garantia assegurada de bom funcionamento do produto.
(solicitar o termo de garantia no site ou diretamente ao fabricante).


PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011)
 O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco com massa de reboco sem cal. Aguarde a cura total por no mínimo 24 horas. Não aplicar em época de chuva ou com alta umidade no ambiente, evitar aplicação com temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 38ºC. Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas ou desplacamento e bolhas.

Remoção de pó, sujeira e partes mal aderidas
Com uma lixa GRANA 80 ou escova de aço, espátula ou vassoura de piaçava remover todas as partes mal aderidas da superfície.
Remover, com água e detergente neutro, manchas de terra, graxa, gordura ou desmoldante. Remover fungos e mofo mecanicamente através de escovação com solução de DELCOR® Sanitizante.	
Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com Fundo Preparador BRILVINIL® Premium à base de solvente ou água. Em paredes já impermeabilizadas, como impermeabilizantes para fachada elastoméricos, o qual tira toda ou parcial permeabilidade da superfície, lixar bem e retirar o pó, pois caso não seja feito pode surgir desagregação do revestimento em tempo seco ou com a presença de água. É necessário a instalação de rodapé, antes da aplicação, para delimitar o contato do revestimento com o solo, principalmente em áreas não pavimentadas (conferir se os rejuntes estão instalados devidamente para evitar passagem de água).
Instalar calhas, rufos e/ou pingadeiras (verificar a fixação e o rejunte para impedir por completo a passagem de água (infiltração).
Em caso de laje exposta, impermeabilizá-las antes da aplicação do revestimento.
Em superfícies com marca de reparos de reboco/argamassa/gesso/impermeabilizantes base de resina acrílica, asfáltica ou elastomérica (cimentícia ou não), desmoldastes, união de parede nova com parede antiga, emenda de reboco, nivelar a superfície com Massa Regularizadora BRILVINIL® e depois aplicar novamente o Fundo Preparador BRILVINIL®.

APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO CRISTAL/ CIMENTO QUEIMADO
-Com a parede já preparada
Primeira etapa: Aplicação do Fundo Preparador BRILVINIL® com diluição de 30% aplicando de duas a três demãos. Esperar secar no mínimo 4 horas para demais demãos ou 6 horas para o próximo passo.

Segunda etapa: Aplicação do SELADOR PARA CRISTAL ou PRIMER da BRILVINIL® na cor do revestimento escolhido, aplicar puro, ou caso seja necessário, diluir até 10% com água potável. Aplicar dando uma ou mais demãos do produto. É importante aplicar o produto até a cobertura total, sem deixar manchas de rolo, para que a parede fique devidamente selada e pronta para receber o revestimento.

Terceira Etapa: Aplicação do Revestimento BRILVINIL®.

REVESTIMENTO CRISTAL Iniciar a aplicação com 01 demão do material espalhando o produto com uma desempenadeira de aço Inox, isenta de ferrugem de maneira uniforme formando uma camada espessa sem falhas do material. ACABAMENTO Com uma desempenadeira de PVC ou acrílico realizar movimentos circulares tirando o excesso para atingir uma espessura igual ao diâmetro dos grãos a fim de dar um perfeito acabamento. 
REVESTIMENTO CIMENTO QUEIMADO Aplicar as demãos com a espátula de efeito fazendo o acabamento decorativo do produto (indicamos de 2-3 demãos).

ATENÇÃO
Durante o processo de cura do revestimento, poderá apresentar branqueamento em contato com água, característica que poderá ocorrer até a cura completa do revestimento, esse processo ocorre devido ao aglutinante acrílico (devido ao alto teor de resina), não havendo nenhum prejuízo quanto as propriedades químicas do produto (durabilidade e resistência).

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS IMPORTANTES
• O preparo da superfície, as etapas de aplicação e a técnica do aplicador são de extrema importância para o efeito final do revestimento.
• Devido à granulometria natural do material o acabamento dos produtos pode ter-se impressão de nuances os grãos ficam mais espaçados ou agrupados.

ATENÇÃO
Ao iniciar o processo de aplicação do revestimento BRILVINIL®, independentemente da área a ser aplicada, é de extrema importância não interromper a aplicação no meio da área, evitando a sobreposição do material (emendas).

ARMAZENAMENTO 
Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem. Em caso de contato com a pele e olhos, lave-os com água em abundância. Nos casos de irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico, informando o tipo de produto.
Para mais detalhes, consulte a ficha de informação de segurança de produto químico – FISPQ (disponível no site). 
Emergência médica (24 horas): CEATOX – Centro Médico de Assistência Toxicológica: 0800 14 81 10.
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas): 0800 19 22 74

--

Produzido por:
CNPJ 37.655.461/0003-74
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - VII Região

CNPJ 18.286.754/0001-15
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

CNPJ 42.500.489/0001-00
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

BRILVINIL®
(61) 3585.8580 (71) 3394.1313
SAC@BRILVINIL.COM.BR
