	
	TINTA ACRÍLICA DELTA BRILVIL RENDE MAIS
	
	

	DESCRIÇÃO

	
Ideal para ambientes internos e externos, oferecendo acabamento fosco uniforme, boa cobertura e fácil aplicação. Sua fórmula foi desenvolvida para proporcionar melhor rendimento com diluição de até 50% em água potável, garantindo economia e eficiência na pintura.
Indicada para quem busca um acabamento prático, com boa uniformidade e ótimo custo-benefício, é aplicável em superfícies de alvenaria, reboco, concreto, massa corrida e áreas devidamente preparadas.
Atenção: em superfícies de gesso, recomenda-se o uso prévio do Fundo Preparador Brilvinil®.
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	COMPOSIÇÃO

	Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, biocidas, aditivos, solventes, dióxido de titânio, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.
	
	

	ACABAMENTO

	
Fosco. 
Cores: Conforme o catálogo de cores Brilvinil®.
	
	

	APLICAÇÃO

	
Aplicar de 2 a 3 demãos com Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias, respeitando o tempo de secagem entre as demãos.

	
	

	SECAGEM
	
Ao toque: 30 minutos
Para manuseio: 2 horas
Secagem total: 4 horas.


	
	

	DILUIÇÃO
	
Rolo/Pincel: primeira demão diluir com 50% com água limpa, as demais demãos até 40% com água limpa. 
	
	

	RENDIMENTO

	
Aproximadamente 200 a 300 m²/lata por demão (varia conforme a superfície e a aplicação).
	
	































ARMAZENAMENTO 
Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE(ABNT – NBR 13.245 – 06/2011)
O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco com massa de reboco sem cal. Aguarde a cura total por, no mínimo, 24 horas. Não aplique em períodos de chuva ou com alta umidade no ambiente. Evite a aplicação em temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 38 °C. Até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas, bolhas ou desplacamento.
Remoção de pó, sujeira e partes mal aderidas: utilize uma lixa grana 80, escova de aço, espátula ou vassoura para remover todas as partes soltas da superfície. Manchas de terra, graxa, gordura ou desmoldante devem ser removidas com água e detergente neutro. Fungos e mofos devem ser eliminados mecanicamente, por escovação, utilizando solução de DELCOR® Sanitizante.
Isolamento químico e preparação técnica: isole produtos químicos sujeitos a reação, como desmoldantes, utilizando o Fundo Preparador BRILVINIL® Premium, à base de solvente ou água. Em paredes já impermeabilizadas com produtos elastoméricos para fachada, que reduzem total ou parcialmente a permeabilidade da superfície, lixe bem e remova o pó. Caso essa etapa seja negligenciada, pode ocorrer a desagregação da tinta, tanto em tempo seco quanto em contato com a água.

É necessário instalar rodapés antes da aplicação, para delimitar o contato da tinta com o solo, especialmente em áreas não pavimentadas. Verifique se os rejuntes estão devidamente aplicados, a fim de evitar infiltrações. Instale calhas, rufos e/ou pingadeiras, garantindo que estejam corretamente fixados e rejuntados, de forma a impedir totalmente a passagem de água. Em caso de lajes expostas, recomenda-se impermeabilizá-las antes da aplicação da tinta.

Superfícies com marcas de reparos em reboco, argamassa, gesso, impermeabilizantes (à base de resina acrílica, asfáltica ou elastomérica — cimentícia ou não), desmoldantes, união de parede nova com antiga e emendas de reboco devem ser niveladas com Massa Regularizadora BRILVINIL®, seguida da reaplicação do Fundo Preparador BRILVINIL®.

PRECAUÇÕES
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico informando o tipo de produto.

CUIDADOS
Em caso de contato com a pele e olhos, lave-os com água em abundância. Nos casos de irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico, informando o tipo de produto.
Para mais detalhes, consulte a ficha de informação de segurança de produto químico – FISPQ (disponível no site). 
Emergência médica (24 horas): CEATOX – Centro Médico de Assistência Toxicológica: 0800 14 81 10.
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas): 0800 19 22 74
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