TINTAS LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO STANDARD BRILVINIL

Descrição do Produto
Tinta látex acrílica semibrilho standard, lavável, possui fórmula inovadora que proporciona excelente cobertura e rendimento é indicado para pinturas de paredes de reboco, concreto, argamassas e fibrocimento previamente preparadas em ambientes
INTERNOS e EXTERNOS.

Composição
Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes, dióxido de titânio, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.

Acabamento: Semibrilho
Cores:  Conforme catálogo de cores.


APLICAÇÃO: 
Aplicar de 2 a 3 demãos com Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias, respeitando o tempo de secagem entre as demãos. 
Antes da aplicação da tinta de acabamento, é obrigatório aplicar pelo menos uma demão de tinta acrílica fosca PLUS BRILVINIL, na mesma tonalidade.
	
Indicação de Uso
[bookmark: _GoBack]Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso aplicar antes o fundo preparador brilvinil.


SECAGEM
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas
.
DILUIÇÃO
· Rolo/Pincel: até 15% com água potável
· Pistola: até 30% com água potável. (necessário mais demãos)

RENDIMENTO
 Aproximadamente 10,00 a 13,88 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação).







TINTAS LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA STANDARD BRILVINIL

Descrição do Produto
A Tinta Acrílica Acetinada Standard BRILVINIL é uma tinta à base de água, ideal para superfícies internas e externas, proporcionando um acabamento acetinado elegante e suave ao toque. Sua formulação oferece excelente cobertura, alta resistência e facilidade de limpeza, sendo uma opção versátil para diversos ambientes.



Composição
Produto formulado à base de resina acrílica, cargas minerais, aditivos, solventes, dióxido de titânio, pigmentos e água. Não contém metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio.

Acabamento: Acetinado
Cores:  Conforme catálogo de cores

APLICAÇÃO: 
Aplicar de 2 a 3 demãos com Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias, respeitando o tempo de secagem entre as demãos. 
Antes da aplicação da tinta de acabamento, é obrigatório aplicar pelo menos uma demão de tinta acrílica fosca PLUS BRILVINIL, na mesma tonalidade.
	
Indicação de Uso
Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso aplicar antes o fundo preparador brilvinil.

SECAGEM: 
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas
.

Diluição: 
· Rolo/Pincel: até 15% com água potável

Rendimento: Aproximadamente 10,00 a 13,88 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação).







TINTAS LÁTEX ACRÍLICA FOSCA PLUS BRILVINIL

Descrição do Produto
A Tinta Látex Acrílica Standard Plus BRILVINIL é uma tinta de base acrílica indicada para pintura de superfícies internas e externas, proporcionando acabamento fosco e uniforme. Sua formulação oferece boa cobertura, rendimento e secagem rápida, além de reduzir reflexos indesejados de luz, garantindo um efeito suave e sofisticado.

Indicação de Uso
Indicada para pintura de superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e áreas previamente preparadas. Sobre gesso aplicar antes o fundo preparador brilvinil.

Acabamento: Fosco
Cores:  Conforme catálogo de cores


DILUIÇÃO
· Rolo/Pincel: até 20% com água potável
· Pistola: até 30% com água potável (necessário mais demãos)

RENDIMENTO
Aproximadamente 8,88 a 12,22 m²/litro por demão (varia conforme a superfície e a aplicação) 

SECAGEM
· Ao toque: 1 hora
· Entre demãos: 4 horas
· Final: 72 horas



GARANTIA
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície. Faça a preparação de maneira correta e terá a garantia assegurada de bom funcionamento do produto.
(Solicitar o termo de garantia no site ou diretamente ao fabricante).


PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011)
 O primeiro passo é corrigir as imperfeições maiores do reboco com massa de reboco sem cal. Aguarde a cura total por no mínimo 24 horas. Não aplicar em época de chuva ou com alta umidade no ambiente, evitar aplicação com temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 38ºC. Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas ou desplacamento e bolhas.


Remoção de pó, sujeira e partes mal aderidas
Com uma lixa GRANA 80 ou escova de aço, espátula ou vassoura de piaçava remover todas as partes mal aderidas da superfície.
Remover, com água e detergente neutro, manchas de terra, graxa, gordura ou desmoldante. Remover fungos e mofo mecanicamente através de escovação com solução de DELCOR® Sanitizante.	
Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com Fundo Preparador BRILVINIL® Premium à base de solvente ou água. Em paredes já impermeabilizadas, como impermeabilizantes para fachada elastoméricos, o qual tira toda ou parcial permeabilidade da superfície, lixar bem e retirar o pó, pois caso não seja feito pode surgir desagregação da tinta em tempo seco ou com a presença de água. É necessário a instalação de rodapé, antes da aplicação, para delimitar o contato da tinta de parede com o solo, principalmente em áreas não pavimentadas (conferir se os rejuntes estão instalados devidamente para evitar passagem de água).
Instalar calhas, rufos e/ou pingadeiras (verificar a fixação e o rejunte para impedir por completo a passagem de água (infiltração).
Em caso de laje exposta, impermeabilizá-las antes da aplicação da tinta.
Em superfícies com marca de reparos de reboco/argamassa/gesso/impermeabilizantes base de resina acrílica, asfáltica ou elastomérica (cimentícia ou não), desmoldastes, união de parede nova com parede antiga, emenda de reboco, nivelar a superfície com Massa Regularizadora BRILVINIL® e depois aplicar novamente o Fundo Preparador BRILVINIL®.



ARMAZENAMENTO 
Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem.




CUIDADOS
Em caso de contato com a pele e olhos, lave-os com água em abundância. Nos casos de irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico, informando o tipo de produto.
Para mais detalhes, consulte a ficha de informação de segurança de produto químico – FISPQ (disponível no site). 
Emergência médica (24 horas): CEATOX – Centro Médico de Assistência Toxicológica: 0800 14 81 10.
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas): 0800 19 22 74

--

Produzido por:
CNPJ 37.655.461/0003-74
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - VII Região

CNPJ 18.286.754/0001-15
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

CNPJ 42.500.489/0001-00
Químico responsável: 
Nicolas Blasquez Trigo - CRQ: 12201476 - XII Região

BRILVINIL®
(61) 3585.8580 
SAC@BRILVINIL.COM.BR
www.brilvinil.com.br


